# FS4.2 RHOMBOS  |  Auflage-/Hakensystem

| Pos............................ ..............................m² Pos............................ Pos............................ .............................lfm Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Streckmetallplatten im System FS4.2 RHOMBOS V1. Auf den Streckmetallzuschnitt wird ein Rahmen stumpf aufgeschweißt. Dadurch werden passgenaue Teile erzeugt, die über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: Stahl elo. Verzinkt Variante: V1 (aufgeschweißter Rahmen) Masche M260_1,5 Maschenlänge: 28 mm Maschenbreite: 12 mm Stegbreite: 2,0 mm Stegdicke: 1,5 mm Streckmetalldicke: ca. 3,6 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Schichtdicke: ca. 60 µm Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies und Auflage Farbe: schwarz Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm € / m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf € Liefern und montieren einer Unterkonstruktion durlum System FS4.2 RHOMBOS, bestehend aus einem Z-Auflageprofilen U 1005 A, welche in Längsrichtung des Flures montiert werden. Die Z-Auflageprofile werden entweder mit quer zum Flur als Querrost montierten formgelochten Rostwinkel U 1040 und Noniusunter- und -oberteil oder ohne Rostwinkel mit Gewindestäben oder Noniusunter- und -oberteil von der Rohdecke oder mit Wandanker U 1042 zu den Flurwänden drucksteif mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt. Der Abstand der Abhängepunkte richtet sich nach DIN EN 13964 sowie der Statik des Systems und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Schraubverbindungen sind gegen Lösen zu sichern. Das System kann Toleranzen von 10-40 mm zu den Flurwänden aufnehmen. Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, welche vom Hersteller der Streckmetallplatten n freigegeben sind. Alle Teile bestehen aus verzinktem Stahlblech. €/lfm Liefern und montieren von durlum Abdecktragewinkel AW 2560 zur Abdeckung der Fugen zwischen den Langfeldplatten und den Flurwänden und als Tragewinkel für U 1000 A. Die Abdeckwinkel sind vor Ort den Fugenbreiten anzupassen und mit Dübeln oberhalb der Langfeldplatten an den Flurwänden zu befestigen. Das System kann Toleranzen von 20-40 mm zu den Flurwänden aufnehmen. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Edelstahl gebürstet Materialdicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) €/lfm |
| --- | --- |